A distribuição média de tamanho e o índice de polidispersividade foram determinados pela técnica de espalhamento dinâmico de luz (DLS). O potencial zeta foi medido pelo método de microeletroforese. Estas análises foram realizadas utilizando um sistema Zeta Sizer Nano ZS90 (Malvern Instruments, UK) num ângulo fixo de 90 ° e 25 ° C. As concentrações de nanopartículas, distribuições de tamanho e Span também foram medidas por análise de rastreamento de nanopartículas (NTA), usando uma célula NanoSight LM 10 (laser verde com comprimento de onda de 532nm) e uma câmera sCMOS, controlada pelo software NanoSight v. 3.2 (Grillo et al., 2012, 2014). Para essas análises, as amostras foram diluídas 1000 × em água ultrapura.

As análises de estabilidade foram realizadas usando alíquotas de amostras após 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 e 120min de incubação na solução salina. Cada resultado foi expresso como a média de três determinações. Para a microscopia, alíquotas de nanopartículas de zeína carregadas com óleo de neem foram coletadas e diluídas em água ultrapura. As amostras foram gotejadas em um amostrador de placa de silicone e mantidas em um dessecador para secagem completa. As amostras foram analisadas usando um microscópio de força atômica Easy Scan 2 Basic BT02217 (Nanosurf, Suíça) operado em modo sem contato com cantoneiras TapAl-G (BudgetSensors, Bulgária) e voltagem de ponta de 90 Hz. As imagens adquiridas foram analisadas usando o software Gwyddion.