## Slide 1
Sem_SED_029
Spc_002
Element | Line | Mass% | Atom%
C | K | 10.86±0.06 | 23.93±0.13
O | K | 22.88±0.09 | 37.84±0.15
Mg | K | 0.18±0.01 | 0.19±0.01
Al | K | 0.97±0.02 | 0.95±0.02
Si | K | 12.25±0.06 | 11.54±0.05
P | K | 0.50±0.01 | 0.42±0.01
S | K | 0.21±0.01 | 0.17±0.01
Cl | K | 0.53±0.01 | 0.40±0.01
Ca | K | 0.77±0.02 | 0.51±0.01
Fe | K | 50.72±0.23 | 24.03±0.11
Zn | K | nd | nd
As | L | nd | nd
Cd | L | 0.13±0.02 | 0.03±0.01
Pb | M | 0.03±0.03 | 0.00±0.00
Total |  | 100.00 | 100.00
Spc_002 |  | Fitting ratio 0.0397 | 
28-11 Marina Paiva Abucafy
Sem_SED_029
50 µm
20 mm
Signal SED
Landing Voltage 15.0 kV
WD 10.1 mm
Magnification x270
Vacuum Mode HighVacuum
Display name | Standard data | Quantification method | Result Type
Spc_002 | Standardless | ZAF | Metal
Items | Value
measurement conditions | 
Acceleration voltage | 15.00 kV
Probe current | -
Magnification | x 270
Process time | T3
Measurement detector | First
Live time | 30.00 seconds
Real time | 35.38 seconds
Dead time | 15.00 %
Count rate | 35134.00 CPS